[image: image1.jpg]® 620072, CBepA/oBCcKas 0671, @ +7 (343) 389-05-05
r. ExatepuHbypr, Tepputopus
Hoso-Ceepanosckoii T3L, @ ekoprozess.ru
cTpoeHme 29A, odpuc 308

KO

NpouUecCuHr






ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
(в виде гранул)
ТУ 20.16.10-018-05091579-2023

	Дата изготовления
	Дата отгрузки
	Тара
	Кол-во мест
	Масса нетто

	28.10- 23.11.2025 год
	25.11.2025
	Биг-бэг
	26
	19 500 кг


	Наименование показателя
	Требования по

ТУ 20.16.10-018-05091579-2023
	Результаты испытаний

	1 Внешний вид 
	Гранулы неокрашенные или окрашенные в заданный цвет.
	Гранула серого цвета

	2 Массовая доля гранул размерами 2-8 мм, %, не менее
	97
	98

	3 Насыпная плотность, г/см3
	0,5 – 0,6
	0,52 – 0,6

	4 Показатель текучести расплава г/10 мин (190°С, 5,0 кг)
	1,2 – 2,0
	1,2– 1,6

	5 Массовая доля летучих веществ, %, не более
	1
	0,3 - 0,5

	6 Количество включений, шт., не более
	25
	не обнаружено


Изготовитель гарантирует соответствие качества материала требованиям ТУ 20.16.10-018-05091579-2023 в течение 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и применения. 
Анализ проводил _________________________/ О.О. Печенкина/

Заключение: продукт соответствует ТУ 20.16.10-018-05091579-2023

