Коммерческое предложение

Предлагаем приобрести гранулы полиэтилена.

LDPE 2420E02

- Название: Полиэтилен низкой плотности 2420E02

- Группа: Пленочный ПВД, выдувная пленка ПЭНП (LDPE)

- ПТР (MFI 190 °C/2,16 кг): 1.9±0,02

- Плотность (г/см3): 0.923±0,002

- Эквиваленты (Аналоги): Сибур 158 (PE 15803-020, 15813-020),  Sabic 2402H3W

- Форма: Гранулы (Пеллеты)

- Код ТН ВЭД (HS Code): 39012020

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1480, с НДС в Москве

LDPE 2420F8

- Название: Полиэтилен низкой плотности (LDPE)

- Группа: В основном он используется в производстве пленок различного назначения, включая сумки, пакеты, сумки для покупок, гигиенические пленки и пленки для защиты поверхностей.

| - Плотность | 23 °С | 0,923 ± 0,002 | г/м³ | ИСО 1834А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Эквиваленты | : |  |  |  |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1480, с НДС в Москве

LLDPE 22B02

- Название: Линейный полиэтилен низкой плотности с 1-бутеном в качестве сомономера.

- Группа: Он обладает высокой жесткостью, что делает его пригодным для использования в выдувных и литых пленках высокой жесткости, смешивании и ламинировании.

| - Эквиваленты | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1253, с НДС в Москве

LLDPE 22B03

- Название: линейный легкий полиэтилен (LLDPE)

- Группа: В основном он используется для производства различных пленок для промышленной и пищевой упаковки благодаря его высоким прочностным и растяжимым свойствам.

| - Плотность | 0.920-0.924 |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | : |  |  |  |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1253, с НДС в Москве

LLDPE 18B03

- Название: Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)

- Группа: В основном он используется для производства различных пленок для производства кросс-трубопроводов.

| - Плотность | 0,916 - 0,920 г/см³ при 23 °C (по ASTM D1505) |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | : |  |  |  |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1265, с НДС в Москве

LLDPE 22B02Kj

- Название: линейный легкий полиэтилен (LLDPE)

- Группа: В основном он используется для производства упаковки продуктов питания, напитков и других скоропортящихся товаров.

| - Плотность | 0,922±0,002 г/см3 |  |
| --- | --- | --- |
| - Эквиваленты |  |  |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1318, с НДС в Москве

HDPE BL3/6200

- Название: полиэтилен низкого давления

- Группа: В основном имеет основным своим назначением переработку методом экструзионно-раздувного формования.

| - Плотность | 0,956-0.961 г/куб.см. |  |
| --- | --- | --- |
| - Эквиваленты | : ПНД казанского производства — ПЭ2НТ 76-17 |  |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 25 кг в мешках

- Производитель: Иран

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1210, с НДС в Москве

HDPE 3840

- Название: полиэтилен высокой плотности

Группа: В основном рекомендуется для применений ротационного формования, особенно для создания крупногабаритных, долговечных изделий. Его свойства делают его пригодным для наружного использования, устойчивым к воздействию окружающей среды и способным формировать прочные, крупногабаритные конструкции с помощью процесса ротационного формования.

- Септические резервуары

- Контейнеры для раздельного сбора вторсырья

- Большие контейнеры

| - Плотность | 0,956-0.961 г/куб.см. |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | SABIC M40060S , Shurtan R-0448 , |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Иран

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1277, с НДС в Москве

HDPE 62N07

- Название: полиэтилен высокой плотности для литья под давлением

- Группа: В основном подходит для использования в ящиках, сиденьях и бытовых изделиях. Благодаря хорошей обрабатываемости и прочности, а также способности включать анти-UV материалы, она используется для производства ящиков и поддонов.

| - Плотность | 0.962 г/куб.см. |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | SIBUR HD18520 , Shurtan I-1561 , Sabic M200050 |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1252, с НДС в Москве

HDPE 54B04/52B02(UV)

- Название: полиэтилен высокой плотности для литья под давлением

- Группа: В основном подходит для использования в ящиках, сиденьях и бытовых изделиях. Благодаря хорошей обрабатываемости и прочности, а также способности включать анти-UV материалы, она используется для производства ящиков и поддонов.

| - Плотность | 0.956-0,952 г/куб.см. |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | SIBUR HD18520 , Shurtan I-1561 , Sabic M200050 |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1277, с НДС в Москве

HDPE EX5

- Название: полиэтилен высокой плотности для литья под давлением

Группа: рекомендуется для использования в таких областях, как высококачественные пленки, упаковка для пищевых продуктов, медицинские изделия и любые применения, где важны консистенция и внешний вид материала. Его хорошая прочность на разрыв особенно важна в таких применениях, как выдувные пленки, упаковочные материалы, трубы и контейнеры, где материал должен противостоять разрыву под давлением или напряжением. Его высокая прочность на растяжение делает его подходящим для производства пластиковых пакетов и упаковочных пленок. EX5 или РЕ4FE 69 также подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с нормами ЕЭС.

- Одноразовые перчатки

- Пакеты для морозильной камеры

- Пакеты для пищевых продуктов и фруктов

- Мусорные пакеты

- Медицинские халаты

- Пакеты для переноски

- Обертывающие пленки

| Плотность | 0.949 г/куб.см. |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | SABIC-F00851, Braskem GM 9450 F, Ставролен РЕ 4FE 69 |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Нефтехимические компании Джам, АмирКабир, Марун

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1226, с НДС в Москве

HDPE F7000

- Название: Полиэтилен высокой плотности F7000

Группа: Пленочный ПНД, выдувная пленка ПЭВП (HDPE)Одноразовые перчатки

| Плотность | 0.952 г/куб.см. |
| --- | --- |
| - Эквиваленты | Uz-Kor Gas FL 7000, КазаньОргСинтез ПНД 293-285Д, Лукойл ПНД РЕ 6FE 68, Лукойл PE4FE-69, Ставролен ПНД 68, Сибур HD10500 FE |

- Форма: Гранулы

- Упаковка: 55*25 кг мешков на поддоне в термоусадочной пленке

- Производитель: Нефтехимические компании Бахтар (BPC)

- Предлагаемые «эквиваленты и аналогичные марки» имеют те же самые области применения и характеристики, но могут немного отличаться. Точную информацию можно найти в технических паспортах

- Цена за тонну: $1239, с НДС в Москве

Тел. 8-915-260-37-77

Самарина Елена Вячеславовна