Уважаемые партнеры!

ООО «Европолимер-Трейдинг» выражает готовность к поставкам черных и белых красителей (суперконцентратов) собственного производства, тм Proffcom.

Черный суперконцентрат PROFFCOM ™

Назначение: Суперконцентраты предназначены для окрашивания в черный цвет ПВД/ПНД литьевых изделий.

Полимерный носитель: полиэтилен

Тип сажи : ISAF, HAF, P-сажа, SRF (в зависимости от марки)

Черный суперконцентрат РЕ-S402 (40% сажи) – 245,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-Sn42 (50% сажи) – 150,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-S40 (П3) (45% сажи) -145,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-Е50 (50% сажи) – 140,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-Е40 (40% сажи) – 135,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-Е33 (30% сажи) – 125,00 руб/кг

Черный суперконцентрат РЕ-Е25 (25% сажи) – 110,00 руб/кг

Переходная марка черных красителей (25-50% сажи) – 110,00 руб/кг

Рекомендуемый % ввода от 1-5%,

в зависимости от требуемой степени окрашивания и толщины изделия.

Упаковка: мешок 20 кг, паллет 1080 кг.

Добавки Soft Touch

Назначение: Компаунд премиального сегмента. Разработан для применения на высокотехнологичном, в том числе европейском оборудовании. С добавлением компаунда, изделия становятся тактильно мягкими и очень приятными на ощупь, приобретают свойства Soft Touch.

Добавка TPE-45 Soft – 210 р/кг

Добавка TPE-45 Soft (1) – 350 р/кг

Добавка TPE-45 Soft (2) – 230 р/кг

Белый суперконцентрат PROFFCOM ™

Назначение: Используется в качестве белой красящей добавки для окрашивания в белый цвет изделий на основе ПНД, ПВД , LLDPE , PP при производстве всех типов литьевых изделий, пленок, листов, нитей, профилей, труб.

Белый суперконцентрат РЕ-V50/2 – 150,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V3/1 – 170,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V3/2 – 200,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V70/2super – 230,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V1/1(50%) – 155,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V3/3(60%) – 205,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V3/4(60%) – 200,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1(70%) – 240,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/2(70%) – 230,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/3(70%) – 250,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (3)(70%) – 230,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (5)(70%) – 230,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (6)(70%) – 250,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (11)(70%) – 235,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (12)(70%) – 235,00 руб/кг
Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (8)(70%) – 255,00 руб/кг

Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (13)(70%) – 270,00 руб/кг
Белый суперконцентрат РЕ-V7/2/1 (14)(70%) – 270,00 руб/кг

Так же в наличии меловые компаунды собственного производства, RAMOY ™

Меловые компаунды на основе полиэтилена RAMOY ™

Добавка R80PE – 1 (80/20) – 55,00 руб/кг

Добавка R80PE – 1М (78/22) – 57,00 руб/кг

Добавка R80PE – 1М/1 (78/22) – 65,00 руб/кг

Добавка R80PE – 11 (82/18) – 53,00 руб/кг

Добавка R80PE - 7 (80/20) – 54,00 руб/кг

Добавка R80PE - 17 (80/20) – 80,00 руб/кг

Добавка R80PE - 19 (80/20) – 82,00 руб/кг

Осушитель RAMOY PE2 – 110 руб/кг

Меловые компаунды на основе полипропилена

Добавка R77PP-98.1 – 57,00 руб/кг

Добавка R77PP-98.2 – 59,00 руб/кг

ДобавкаR77PP-98.2NW–62,00 руб/кг
Добавка R77PP-98.2/2 NW - 62,00 руб/кг

Добавка R77PP-98.4 – 59,00 руб/кг

Добавка R77PP-98.8 – 70,00 руб/кг

Добавка R77PP-98.9 – 62,00 руб/кг

Добавка R77PP-98.8 (тальк) – 70,00 руб/к

Модификаторы

Основные функции модификаторов при производстве полимерных изделий:

1. Выравнивание ПТР (показатель текучести расплава) всех компонентов полимерной смеси для получения более высокой степени гомогенизации расплава;

2. Улучшение потребительских характеристик изделий и придания специфических свойств;

3. Оптимизация производственного процесса.

Модификатор Smart PE – 150,00 руб/кг

Модификатор Smart Universal – 200,00 руб/кг

Складские мощности:

Ростовская обл., пос.Октябрьский (производство и центральный склад)

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д.Кабаново

г.Санкт-Петербург

г.Казань

г.Новосибирск

Буду признателен за обратную связь.

Менеджер отдела продаж сырья

Кириллов Станислав  8-908-195-98-90

Почта: trade11@ep-group.ru

Сайт: RAMOY.RU

05.06.2025г