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Рекомендации по выбору материала самоклеящейся этикетки 
для тары из ПЭНД для бытовой химии

Настоящие рекомендации разработаны на основе собственного опыта конструирования полимерной тары и опыта компаний – партнеров – производителей этикеток и этикеровочного  оборудования 
Самоклеящаяся этикетка — это важный информационный и рекламный инструмент для выделения продукта на полке. От ее качества, дизайна, яркости зависит, выберут ли на полке товар или предпочтут конкурентов. Особенно важно правильно выбрать материал для этикетки для товаров бытовой химии. 
1. Материалы этикеток для бытовой химии
1.1. Химическая стойкость – ключевое требование к этикетке.
Самый лучший материал для производства этикеток для бытовой химии –полиэтилен ( PE).
Пленки из полимера: полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) уже довольно давно применяют в производстве этикеточной продукции, а популярность данный тип материалов заслужил в первую очередь благодаря своей устойчивости.
Если сравнивать полимерные пленки с этикеточной бумагой, то выбор становится очевидным. Пленка невосприимчива к высокой влажности, воздействию ряда достаточно агрессивных сред, устойчива к разрывам, и позволяет реализовывать все те же возможности дизайна, что и бумага. 
Этикетка должна без проблем выдерживать ряд раздражителей: вода, щелочь, агрессивные химические составы и т.д.  
В процессе эксплуатации этикетка также не должна деформироваться, стираться и прочими способами портиться. Со всеми этими задачами отлично справляется именно пленочная этикетка.
1.2. Адаптивность к поверхности 
Выдувное изделие из полиэтилена (флакон, бутылку, канистру)  объективно невозможно изготовить с идеальной поверхностью этикеточной зоны в силу свойств полимера. После выдува изделия, при ее хранении могут происходить изменения поверхности (коробления, утяжины), которые находятся в пределах допуска по техническим условиям и не влияют на потребительские свойства тары, но могут влиять на качество оклейки.
Использование для этикетки пленки из полиэтилена (PE) позволяет компенсировать все эти недостатки, из-за свойства растягиваться или уменьшаться вместе с тарой, не вызывая складок, пузырей, отклеивания углов и прочих дефектов.
Ведущие производители бытовой химии (Юнилевер, Хенкель, Грасс Фаберлик и др.), и прочие, которые используют тару из ПЭНД, выбирают для оформления для своей продукции РЕ пленки
Использование этикеток, изготовленных на других типах материалов (бумага, РР пленка) возможно только после полноценного тестирования, включая тест на разогретый склад (летнее хранение), и изменения геометрии тары от вибрации при транспортировке. Как правило, эти материалы ведут себя нестабильно, и могут давать отклеивание уголков, складки, пузыри и т.п. уже сразу после оклеивания, либо через короткий срок. И все это происходит из-за жесткости данных материалов, которые для тары из ПЭНД не совсем пригодны, и нами не рекомендуются. 
Вывод: при использовании тары, произведенной из ПЭНД, мы всегда рекомендуем использовать этикетки, изготовленные из РЕ пленки. 
1.3. Клей 
Правильный выбор клея –  решающий критерий качественной наклейки. 
При применении для этикетки пленочной основы (PE, PP), необходимо использовать клей с высоким уровнем адгезии, который способен сохранять свои свойства долгое время.
В качестве клея, подойдет акриловый клей с нормальными характеристиками постоянного клея, а также каучуковый клей с повышенным уровнем адгезии.  
1.4.  Условия розлива и этикеровки 
При выборе материала и характеристик самоклеящейся этикетки необходимо учитывать условия, при которых будет наклеиваться этикетка, температура воздуха и разливаемого продукта. 
Для канистр, где присутствует этикеточное поле с повышенной шероховатостью, необходимо тестирование как акрилового, так и каучукового клея, т.к. в зависимости от условий этикеровки, и продукта для наполнения, результаты могут быть разными - шероховатость поверхности может не дать акриловому клею осуществить полноценное сцепление.
Акриловые типы клея, после приклеивания, не растекаются, в отличие от каучуковых. 
Немаловажный фактор в этом вопросе - какое этикеровочное оборудование используется.
Современные этикеровочные автоматы очень вариативны в настройках и могут обеспечить качественное наклеивание в большинстве случаев. Производители оборудования всегда дают исчерпывающие рекомендации по настройке
Наилучшим критерием правильности выбора этикетки является тестирование на линии розлива и этикеровки! 
2. Дизайн этикетки
При разработке дизайна этикетки необходимо соблюдать условия, при которых контур этикетки вписывается в рекомендованные границы развертки. Только в этом случае гарантируется корректное прилегание этикетки к поверхности тары. Для удобства клиентов мы предоставляем развертки этикеток (выкройки) на весь ассортимент упаковки для бытовой химии, они выложены на сайте компании. 
3. Клиентское обслуживание 
Ответственный и надежный производитель этикетки всегда  даст правильные рекомендации по выбору материала и характеристик самоклеящейся этикетки для обеспечения качественной оклейки тары любого типа
4. Ситуация на рынке этикетки

В настоящее время, в условиях санкций, качественные европейские материалы для этикетки, ранее считавшиеся стандартными, недоступны в нашей стране. Материалы китайских поставщиков, которые пришли им на замену, отличаются от них по характеристикам.
В связи с этим участились случаи поставок этикеток более низкого качества, как следствие – проблемы с наклеиванием, и претензии, которые клиенты автоматически адресуют изготовителям тары.
В этих условиях необходимо следовать рекомендациям экспертов и особенно тщательно тестировать этикетки в сочетании с тарой
Вывод:
для флаконов и канистр из ПЭНД для бытовой химии необходимо ответственно выбирать поставщика этикеток, который может компетентно порекомендовать тип этикетки, с учетом максимального соответствия с конкретной тарой:
· материал этикетки – предпочтительно полиэтилен (PE)
· клей -  акриловый или каучуковый с повышенным уровнем адгезии
· необходимо тщательное тестирование процесса наклеивания этикетки на тару
· контур этикетки должен соответствовать рекомендованной развертке.
Настоящие рекомендации разработаны с учетом рекомендаций наших партнеров: 
· Одной из ведущих производителей самоклеящихся этикеток в России – компании Лиматон www.limaton.ru 
· Производителя упаковочного и этикетировочного оборудования – компания Аврора ( Саратов) https://aurora-packing.ru/ 
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